
医护工作服具体技术要求
	类别
	名称
	单位
	规格
	面料材质要求
	技术工艺要求

	男女医生护士冬服类
	长装冬
男女医生服

	件
	S—XXXL

(包括量身特码)
	男女医生护士冬服面料
颜色：白色
面料纱支：经纱45/2S×纬纱22.6S

面料密度：经向145×纬向69

成分含量：精棉65%、莱赛尔20、聚酯纤维15%

面料材质要求：医用环保印染，全工艺、不含致癌物，不褪色，不起球，耐磨，耐洗，耐氯漂，医护服与钮扣均能耐高温消毒，符合国家相关标准。
	具有独家设计资质。技术工艺要求：配原色线，绣院标，车缝线路顺直，底面均匀，不浮线，不跳针，起落处回针，剪口处锁边，衣领左右肩、袖、裤脚、口袋、腰带、前后上下、钮门与扭扣对正，不偏、不斜、不歪、整齐，熨烫平整美观。

	
	护士分体冬装（长衣、长裤）
护士分体冬装(上衣、长裤)
	套
	S—XXXL

(包括量身特码)
	
	

	男女医生护士夏服类
	长装短袖
男女医生服
夏装
	件
	S—XXXL

(包括量身特码)
	男女医生护士夏服面料
颜色：白色
面料纱支：经纱45/2S×纬纱45/2S

面料密度：经向105×纬向55

成分含量：精棉65%、莱赛尔20、聚酯纤维15%

面料材质要求：医用环保印染，全工艺、不含致癌物，不褪色，不起球，耐磨，耐洗，耐氯漂，医护服与钮扣均能耐高温消毒，符合国家相关标准。
	具有独家设计资质。技术工艺要求：配原色线，绣院标，车缝线路顺直，底面均匀，不浮线，不跳针，起落处回针，剪口处锁边，衣领左右肩、袖、裤脚、口袋、腰带、前后上下、钮门与扭扣对正，不偏、不斜、不歪、整齐，熨烫平整美观。


